活性炭强度测定仪PS

用    途：活性炭强度测定

适用范围：木质活性炭  果壳活性炭  煤质活性炭

性能特点：PS-80 钢筒转速：50±2r/min

PS-100钢筒转速: 66±2r/min。

电    源：交流220V  功率：370W

操作步骤：

一、柱状炭操作步骤：

1、取100g试样，置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中，在振筛机上筛分5min，

取筛上试样在140±10℃恒温干燥箱中干燥至恒重。

2、用量筒量取50mL干燥试样，并称量，装入2号钢筒内，放入5粒钢球，盖紧盖子，开动仪器，同时记时，运转5±0.08min。

3、取下钢筒，打开筒盖, 倒出钢球，将试样移至原标准筛网上，于振筛机上筛分                         5min。

4、收集保留在筛层上的试样，称其质量。

二、不定形颗粒炭操作步骤：

1、取100g试样，置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中，在振筛机上筛                       分5min，取筛上试样在140±10℃恒温干燥箱中干燥至恒重。

2、用量筒量取50mL干燥试样，并称量，装入1号钢筒内，放入10粒钢球，盖紧盖                       子， 开动仪器，同时记时，运转5±0.08min。

3、取下钢筒。

4、打开筒盖, 倒出钢球，将试样移至原标准筛网上，于振筛机上筛分5min。

5、收集保留在筛层上的试样，称其质量。

三、醋酸乙烯合成触煤载体活性炭

将测定颗粒所保留的32~35目试样在130~150℃烘干5h，在干燥器中冷却到室温后称取50g（称准至0.01g），置于转鼓中，并向转鼓中加入直径为14mm的钢球10粒，拧紧转鼓盖，将其置于传动装置上，以66 r/min的转速轴向水平转动15min。取出试样，置于35目的标准筛上，在振筛机上振筛5 min，称取截留在35目筛上的试样的重量。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010-51658042/18911231089    网址:www.51658042.com